集成电路工艺期末试题汇总

- 填空题20*1

- ppb：

答：净化量级  ppb part per billion 10亿分之……

- 说出四种氧化的缺陷电荷

答：固定氧化物电荷Qf，界面陷阱电荷Qit，可动离子电荷Qm，氧化物陷阱电荷Qot

- 说出两种改善CVD产率的方法

答：LPCVD和PECVD

- 要改善光刻分辨率对掩膜板的改进技术有

答：相移掩膜技术PSM、光学临近修正OPC

- 减少金半接触接触电阻的三种方法

答：在金属/半导体界面增加掺杂浓度、用具有低肖特基势垒的技术、增加接触的有效面积（自对准硅化物工艺）

- 三道防线

答：环境净化、硅片清洗、吸杂

- 淀积难熔金属可以用

答：溅射、蒸发

- BEOL，SOI，TED，CMP中文

答：BEOL后端工艺，SOI绝缘衬底上的硅，TED瞬态增强扩散，CMP化学机械抛光

- 离子注入的沟道效应的机理和防治措施

答：机理：当离子沿晶轴方向注入时，大部分离子将沿沟道运动，几乎不会受到原子核的散射，方向基本不变，可以走得很远（很深）。措施：倾斜角度注入，表面非晶化（预非晶化、大剂量注入、非晶SiO2膜）

- 摩尔定律告诉我们：半导体行业每隔一个技术节点，器件尺寸减小k倍，请问衬底掺杂浓度变化、电压变化、器件速度变化、k为多少（1）

答：尺寸1/k，浓度k，电压1/k，速度k，密度k^2，k约为1.4

- 自然氧化层应该用什么清洗（1）

答：HF+H2O（1:50）

- 吸杂三个步骤（3）

答：激活、扩散、俘获

- 光刻中驻波现象的缓解（1）

答：DUV胶->抗反射涂层（ARC），g线和i线胶->添加剂（吸光+降低反射）+曝光后显影前烘烤

- 图形转移的两种方法（2）

答：刻蚀Etch-back，剥离Lift-off

- 硅的热氧化模型又称为（1）超薄干氧化与模型相比更什么（1）

答：Deal-Grove模型，线性—抛物线模型；RTO快速热氧化：单晶片过程，快速升温过程

- 为什么111面氧化速率快（1）

答：键密度更高

- 杂质固溶度的概念（1）

答：在平衡条件下，杂质能溶解在硅中而不发生反应形成分凝相的最大浓度

- 离子注入的阻止本领哪两种（2)

答：核阻止本领，电子阻止本领

- 如何减少离子注入的沟道效应三个措施（3）

答：倾斜角度注入，表面预非晶化、大剂量注入、非晶SiO2膜

- LPCVD比APCVD的优点（1）

答：台阶、低温、淀积速率、生产效率

- 熔点高的金属应该用什么淀积方法（1）

答：溅射

- 100晶面光刻了一个1um大小的窗口，KOH可以腐蚀最大深度为（1)

答：111与100晶向夹角54.74度arccos(1/3^1/2)，0707um

- 离子增强刻蚀的原理（1）

答：物理过程（如晶格损伤、挥发性产物等）有助于表面化学过程进行，相互增加作用

- 解释al的电迁移（1）

答：当大密度电流流过金属薄膜时，具有大动量的导电电子将与金属原子发生动量交换，使金属原子沿电子流方向迁移

补充：

- 注入损伤

答：产生大量空位-间隙对，直至非晶化

- 损伤退火三目的/作用

答：恢复晶格，激活杂质（间隙—替位位置），电性能还原（迁移率，少子寿命up）

退火避免：大幅度杂质再分布！

- 浅结实现要求及方法

答：要求xj小，Rs小。低能量大流束离子注入+短时高温退火（RTA）

- CVD的三个挥发性标准

答：淀积温度下，反应剂有足够高的蒸汽压；除淀积物质外，产物必须挥发性；淀积物本身必须具有低蒸汽压

- CVD四个步骤

答：（1）主气流中反应剂扩散到硅片表面；（2）反应剂被吸附在硅片表面；（3）反应成核生长；（4）副产物挥发

- 蒸发三步骤

答：（1）蒸发过程（凝聚相—气相）；（2）真空输运；（3）吸附成核生长

- 刻蚀三步骤

答：（1）反应物质量输运；（2）反应与刻蚀膜表面反应；（3）产物向外扩散

- 问答题6*5

- 掺杂情况的热氧化扩散下，假设杂质分凝系数m=1，画出杂质在Si/SiO2中的分布示意图；

答：

- 在离子反应刻蚀中，请解释为什么适当加氧气可以增加刻蚀速率？加氢气会降低刻蚀速率？（上课没认真听，瞎写的。。。）

答：在CF4中加入氧气，氧原子会和CF4反应而释放出氟原子，进而增加氟原子的量并刻蚀速率。同时消耗掉部分的C，使等离子体中F/C比上升。

在CF4等离子体中加入氢气。解离的氢原子与氟原子反应形成HF气体。使F/C比下降。

- 请写出热氧化造成的氧化缺陷，并且画出这些缺陷的大致存在区域，说出来源和消除办法。（PPT上都有，总共4种）

答：

- 固定氧化物电荷Qf，

来源：不完全氧化的带有净正电荷的Si引起

消除：衬底晶向、氧化条件和退火温度适当选择，降低氧化时氧的分压，含氯氧化工艺

- 界面陷阱电荷Qit

来源：衬底硅指向氧化层Si表面的悬挂键，可以束缚载流子的界面电离杂质

消除：低温金属化后退火（PMA）(用H钝化)

- 可动离子电荷Qm

来源：金属化及别的污染（碱金属离子玷污）

消除：清洗石英管O2-HCL，掺氯氧化，用PSG，Si3N4钝化层。

- 氧化物陷阱电荷Qot

来源：氧化层中的一些断裂的Si-O、Si-Si、Si-H、Si-OH（电离辐照，离子注入、溅射等）

消除：抗辐射氧化（1000度干氧），H2或惰性气体中300度消除，对辐射不敏感的钝化层

- 为什么现代VLSI中普遍使用Si材料？

答：Si/SiO2界面特性完美，储量丰富用之不竭，单晶的简单工艺，平面工艺的发展，SiO2稳定、绝缘特性好、容易热生长，禁带宽度大，工作温度范围宽，电学和机械性能优异，历史的选择

- 解释DUV光刻胶的作用机理？（酸分子什么的）

答：入射管子与PAG分子反应，产生酸分子，在后续的烘烤过程中，酸分子起催化作用，使曝光区域光刻胶改性。

- 解释发射区推进效应？（只能说考得太细了。。。）

答：A+I<->AI，由于发射区内大量A(P)I存在使得反应向左进行，通过掺杂原子A(P)向下扩散并找到晶格位置的同时，释放大量的间隙原子I，产生“间隙原子泵”效应，加快了硼扩散。

- RCA清洗的流程和每一部的作用

答：第一步采用碱性的SC-1溶液，将硅片放到温度70-80度的溶液中加热十分钟（可以氧化有机膜，与金属形成络合物，通过腐蚀再氧化过程除去硅表面颗粒。

第二步采用酸性的SC-2溶液，将硅片放到温度70-80度的溶液中加热十分钟（可以将碱金属离子及在SC-1溶液中形成的不溶的氢氧化物反应成可溶的络合物，进一步去除重金属污染）

- PSM的原理

答：附加材料造成光学路径差异，达到反相。由于光强是电场强度e的平方，因而大大提高了图像的分辨率（通过改变k1）

- 离子沟道效应原理和解决办法

- 铝的电迁移原理

答：当大密度电流流过金属薄膜时，具有大动量的导电电子将与金属原子发生动量交换，使金属原子沿电子流方向迁移。解决办法：Al中加入0.5-4%的Cu可以降低Al的扩散系数（堵路）

- 简述LOCOS和存在的问题，并说说解决方法

答：LOCOS即局部氧化隔离技术，通过增大场氧化层的厚度，并进行长氧下的重掺杂（沟道阻断注入），存在的问题是（1）SiO2横向生长导致的鸟嘴效应；（2）表面不平整。鸟嘴效应的缓解可以采用PBL技术，在Si3N4前先淀积一层poly，让其消耗横向扩散的O。

- G-D模型

- 给了hg，ks控制的扩散速率随温度的函数图，提了几个问题，最后一问问你如何提取Ea

答：ks=k0*exp(-Ea/kT)

- 问直流溅射原理，从等离子产生开始讲述，并画出电压分布图，以及对应区域。

答：靶在负极而硅片在正极，电压加在两个电极上，从而腔体内的惰性气体如Ar形成等离子体（有正电离子和自由电子，相当于导电媒介）。正极板接地，负极板上加直流负偏压（几百or几千伏）等离子体中的正离子因而加速走向负极板的靶，撞击靶，溅射出靶原子。这些原子以蒸汽形式自由走过等离子体撞击到硅片表面，凝聚形成薄膜。由撞击产生的二次电子加速，离开阴极，使氩原子发生离化进而补充等离子体。分布图从左（负极）到右分别是：阴极辉光，阴极暗区，等离子体，阳极鞘区。电压降主要分布在阴极暗区，因为其几乎真空，电阻率较大，而等离子体因其导电性好，电阻率低，因而几乎没有压降。（阴极辉光区的光是入射离子与阴极材料相互作用的结果。

注：RF溅射原理

绝缘靶的正电荷积累会被周期性的电子中和，RF频率选择足够高，维持等离子体放电。电子有足够高的迁移率跟上RF的变化，离子则不行，因而比离子多的电子在每个极板上被收集，因而极板电势低于等离子体。由V1/V2=(A1/A2)^m，较小的电极需要较大的RF电流密度以维持和较大电极一样的总电流，因而较小电极的电场较高。因此将靶电极极板做小，而硅片电极与腔体通过接地相连，增大有效面积。这样靶电极的电势就远低于硅片电极，离子就倾向于撞击靶电极极板，进而完成溅射过程。

- 光刻中的三部烘培分别是什么作用，具体的工艺流程是什么？

答：前烘（去除光刻胶中的溶剂，改善胶与衬底的粘附性，增加抗蚀性，防止显影浮胶、钻蚀）曝光后烘PEB(通过低温短时间的热处理使曝光后的光刻胶进一步发生化学反应，使胶膜在显影液中的溶解度进一步改善)、坚膜（去除残余溶剂、显影时胶膜所吸收的显影液和残留水分，改善胶与衬底的粘附性，增加抗蚀性）

（1）硅片能粘处理（2）涂胶（3）前烘（4）硅片对准、曝光（5）曝光后烘烤（6）显影（7）坚膜（8）显影检查（返工）

- 三种平整化的方法及其温度条件（必要性+完整叙述）

答：不平整问题：台阶覆盖隐患（侧墙过薄，大电流易烧断）方法：（1）CMP化学机械抛光（2）PSG/PBSG回流，使台阶平滑850-1000度（3）回刻技术

- 关于热氧化原理的，辨别两个Cs-x图形属于那种热氧化极限控制、理由氧化层厚度增加到一定程度就会停止，为什么？因为氧化速率随着氧化层厚度增加而降低，卷子上给的公式能看出来。

答：反应速率控制（ksx/D<<1）or扩散控制（ksx/D>>1）

- 计算问答的，计算很小儿科，问答是关于替位式和间隙式杂质扩散的比较。

答：间隙式扩散：间隙原子越过势垒高度Ei；替位式扩散：每一格点出现空位几率Nv/N，替位式原子必须越过势垒高度Es。

- 计算题5*10

- 给出几个参数，计算水汽氧化时间。比较简单，但一定要仔细哦。

- 预淀积，几个公式记住就没问题

- 氧离子注入生长SOI，在硅中注入氧离子分布在150nm硅底下，得到了220nm的二氧化硅，注入分布以二氧化硅的中线为中心对称分布。第一问求注入剂量，第二问求Rp

- 电荷对阈值电压的影响，很简单，不要想太复杂，而且关键理解公式

- 水水的计算hG和Ks，说到底选哪种方案（侧卧or平坦支架），PPT上都有

- 光刻：根据NA、波长、和最小分辨尺寸算出CMTF和截止频率

- 热氧化生长：给出一个晶面的参数求另一个晶面上的湿氧氧化，还有求电阻

- 预淀积：给出淀积剂量及其误差范围和其他参数，求结深，并计算结深的误差范围

- 一道蒸发源对比度（好像是这个）的作业题，就是简单的求导运算

- 一道简单的算电阻和电容的题，然后根据RC算出时间常数

- 热氧化，一边是n+Si上生长SiO2，一边是原来的SiO2继续生长。问生长时间和厚度。第3小问是要画出生长后的具体尺寸。需要考虑体积膨胀效应。

- 请正确理解什么是刻蚀中的各向异性。

- 硅的热氧化：1050度在硅上先干氧生长2小时，然后水汽氧化1小时，然后再干氧两小时，求氧化膜厚度（设初始快速热氧化厚度25nm）

- 一个栅氧电容，知道面积，增大一个元电荷电量，算出阈值电压变化量

- 给出一定温度的淀积速率，问什么温度下，淀积速率会翻倍

- 一个很傻的套公式题

- 一个算电阻的题目，比较容易

- 给出了电荷量，栅氧化层面积和厚度，求Vth受到的影响，只要知道Vth的公式就ok的

- 给出了质量疏运系数，反应速率常熟，让你去比较究竟该选用哪种CVD的方式，是倾斜的APCVD还是竖直插片的LPCVD

- 离子注入时，求结深和注入剂量之间的关系，问究竟是大剂量时结深不确定性高还是小剂量时高

- 给出了T、C1、C2、E1、E2，求将氧化层厚度从300nm生长到500nm所需要的时间，分干法氧化和水汽氧化两种

- 例子注入生长SiO2埋层，已知最终的Si的厚度为100nm，SiO2的厚度为220nm，求注入的氧的剂量(注意单位！)，还有Rp的大小。假设，体积膨胀只沿离子注入方向，最终的离子浓度是呈高斯分布，两边完全对称，Rp的位置退火前后不发生变化

- 公式推导，横向电流时测量接触电阻，给出了v(x)和i(x)的关系式，求证LT的含义和物理意义，并画图表示，差不多就是jz了