周jj讲的还是比较符合的，填空题基本都是ppt上的主要内容，基本上看每章的回顾就

够了。都是些比较零散的东西，各章都有，不再赘述。

ITRS是什么？international technology roadmap for semiconductor

问答题第一题是关于热氧化原理的，辨别两个Cs-x图形属于那种热氧化极限控制、理由

氧化层厚度增加到一定程度就会停止，为什么？因为氧化速率随着氧化层厚度增加而降

低，卷子上给的公式能看出来。

然后是求氧化层厚度和t的关系式的，分别是薄层氧化和厚层氧化。都是字母表示的。

最后是问水汽氧化的速率如何，栅氧化是那种氧化，以及最新CMOS工艺里珊氧化的工艺

是什么？

第二题是问离子注入的沟道效应的机理和防治措施

第三题后端工艺里平整工艺的必要性和叙述三种平整工艺

第四题是计算问答的，计算很小儿科，问答是关于替位式和间隙式杂质扩散的比较。

计算题两道基本都是看了就能做的。。。

第一题是关于光刻的各向同性和各向异性来计算一些值的，非常简单。。。

只要知道各向异性的定义就行了

第二题是关于离子注入的。。。也差不多，知道一个Q=根下2派*Cs*deltaRp就行了。

填空是40个空，每个一分

问答是14，6，6，14

计算是10，10

1、光刻中的三部烘培分别是什么作用，具体的工艺流程是什么？

2、三种平整化的方法及其温度条件

3、给出了电荷量，栅氧化层面积和厚度，求Vth受到的影响，

只要知道Vth的公式就ok的

4、给出了质量疏运系数，反应速率常熟，让你去比较究竟该选用

哪种CVD的方式，是倾斜的APCVD还是竖直插片的LPCVD

5、离子注入时，求结深和注入剂量之间的关系，问究竟是大剂量时

结深不确定性高还是小剂量时高

6、给出了T、C1、C2、E1、E2，求将氧化层厚度从300nm生长到500nm

所需要的时间，分干法氧化和水汽氧化两种

7、例子注入生长SiO2埋层，已知最终的Si的厚度为100nm，SiO2的厚度

为220nm，求注入的氧的剂量(注意单位！)，还有Rp的大小。

假设，体积膨胀只沿离子注入方向，最终的离子浓度是呈高斯分布，

两边完全对称，Rp的位置退火前后不发生变化

8、公式推导，横向电流时测量接触电阻，给出了v(x)和i(x)的关系式，

求证LT的含义和物理意义，并画图表示，差不多就是jz了

填空题:30空30分

1.摩尔定律告诉我们：半导体行业每隔一个技术节点，器件尺寸减小k倍，请问衬底掺杂浓度变化、电压变化、器件速度变化、k为多少（1）

2.拉单晶的六个步骤（6）

3.线缺陷哪两种（2）

4.自然氧化层应该用什么清洗（1）

5.吸杂三个步骤（3）

6.光刻中驻波现象的缓解（1）

7.图形转移的两种方法（2）

8.硅的热氧化模型又称为（1）超薄干氧化与模型相比更什么（1）

9.为什么111面氧化速率快（1）

10.杂质固溶度的概念（1）

11.离子注入的阻止本领哪两种（2)

12.如何减少离子注入的沟道效应三个措施（3）

13.LPCVD比APCVD的优点（1）

14.熔点高的金属应该用什么淀积方法（1）

15.100晶面光刻了一个1um大小的窗口，KOH可以腐蚀最大深度为（1)

16.离子增强刻蚀的原理（1）

17.解释al的电迁移（1）

计算题

1.拉单晶：在一个硅溶液里拉单晶（磷的浓度为10^16cm-3），当80%的溶液形成单晶后，停止生长，加入纯硅溶液重新回到原来的体积，然后继续生长，当50%的溶液生成单晶后，问最后的单晶掺杂浓度（分凝系数0.3）

2.硅的热氧化：1050度在硅上先干氧生长2小时，然后水汽氧化1小时，然后再干氧两小时，求氧化膜厚度（设初始快速热氧化厚度25nm）

3.在硅中注入氧离子分布在150nm硅底下，得到了220nm的二氧化硅，注入分布以二氧化硅的中线为中心对称分布。第一问求注入剂量，第二问求Rp

4.一个栅氧电容，知道面积，增大一个元电荷电量，算出阈值电压变化量

5.给出一定温度的淀积速率，问什么温度下，淀积速率会翻倍

6.一个很傻的套公式题

7.一个算电阻的题目，比较容易

上来四个英语acronym讲中文意思即可：BEOL，SOI，TED，CMP

填空不多说了，比较经典的几个说一下：

离子注入的沟道效应的机理和防治措施

吸杂三个步骤

离子注入的阻止本领哪两种

解释al的电迁移

注意LPCVD比APCVD的优点没考。本来这也很正常，但考前某次课仇志军老师来代课，特地提问LPCVD的好处，还说不知道不行的啊。。足见工艺组都是这个样子的了吧~

简答题，呵呵，你认识某两个个人名的单词对应什么吗？卖个关子

还有就是给了hg，ks控制的扩散速率随温度的函数图，提了几个问题，最后一问问你如何提取Ea

有一道拉开差距的题，问直流溅射原理，从等离子产生开始讲述，并画出电压分布图，以及对应区域。这个我都没想到会考，还好平时对这种物理机理极为感兴趣，仔细研究过，估计也能拿个7分的样子。这题10分。

计算题，上手就是热氧化，一边是n+Si上生长SiO2，一边是原来的SiO2继续生长。问生长时间和厚度。需要注意的是，第3小问是要画出生长后的具体尺寸。需要考虑体积膨胀效应。具体细节不讲了，如果这些都不会的话就算是混进微电的了。

第二题，偏题怪题，考验能力，会做的感觉是小学题，不会做的感觉是博士题。如果智商不够高，那只能怪自己了。一般我总结下来参加过复旦千分考且考到高分的童鞋是肯定能做出来的，因为这种题目你是复习不到的，死读书的童鞋是铁定没戏的。。提示：请正确理解什么是刻蚀中的各向异性。

第三题，在硅中注入氧离子分布在150nm硅底下，得到了220nm的二氧化硅，注入分布以二氧化硅的中线为中心对称分布。第一问求注入剂量，第二问求Rp

第四题， 套公式题，想知道是什么题吗？相信我，你不用知道~

10道填空题20分

6道问答题30分

5道计算题50分

填空题都是一些PPT上的东西，平时好好上课，复习好好看就能会，印象比较深的有：

1、说出四种氧化的缺陷电荷

2、说出两种改善CVD产率的方法

3、要改善光刻分辨率对掩膜板的改进技术有

4、减少金半接触接触电阻的三种方法

5、什么溶液可以清洗自然氧化层

6、三道防线

7、淀积难熔金属可以用

8、...不记得了

简答题，基本上也是PPT上的东西

1、RCA清洗的流程和每一部的作用

2、PSM的原理

3、问答题第三题是，解释氧化中硼扩散增强的原因

4、离子沟道效应原理和解决办法

5、铝的电迁移原理

6、简述LOCOS和存在的问题，并说说解决方法

计算题总的来说还是挺基本的，但是要注意审题和细心

1、光刻：根据NA、波长、和最小分辨尺寸算出CMTF和截止频率

2、热氧化生长：给出一个晶面的参数求另一个晶面上的湿氧氧化，还有求电阻

3、预淀积：给出淀积剂量及其误差范围和其他参数，求结深，并计算结深的误差范围

4、一道蒸发源对比度（好像是这个）的作业题，就是简单的求导运算

5、一道简单的算电阻和电容的题，然后根据RC算出时间常数

一、填空题（20分，一空一分）

考得不是太难，前几年YC的去看看，什么固溶度啊，一些简单的概念是会重复考的。另外一个坑爹的是靠什么是ppb（是这个吧，貌似净化那里有，量级什么的）

二、问答&画图题（30分，6个问题，一题5分）

1. 掺杂情况的热氧化扩散下，假设杂质分凝系数m=1，画出杂质在Si/SiO2中的分布示意图；

2. 在离子反应刻蚀中，请解释为什么适当加氧气可以增加刻蚀速率？加氢气会降低刻蚀速率？（上课没认真听，瞎写的。。。）

3. 请写出热氧化造成的氧化缺陷，并且画出这些缺陷的大致存在区域，说出来源和消除办法。（PPT上都有，总共4种）

4. 为什么现代VLSI中普遍使用Si材料？

5. 解释DUV光刻胶的作用机理？（酸分子什么的）

6. 解释发射区推进效应？（只能说考得太细了。。。）

三、计算题（50分，一题10分）

1. 给出几个参数，计算水汽氧化时间。比较简单，但一定要仔细哦。

2. 预淀积，几个公式记住就没问题

3. 氧离子注入生长SOI，只能说这题看往年YC有，考前问了几位大神都不会，结果一起跪。。。

4. 电荷对阈值电压的影响，很简单，不要想太复杂，而且关键理解公式

5. 水水的计算hG和Ks，说到底选哪种方案（侧卧or平坦支架），PPT上都有

集成电路工艺期末试题2016

填空题30*1：

- 产率计算（书上例题）（1）

- VLSI用硅的原因（3）

- Qm阈值电压改变量（书上例题）（1）

- 离子注入仪器流程，离子分析器原理（坑！）（3）

- CF4反应离子刻蚀中如何调节SiO2：Si刻蚀比（氢气，氧气）（2）

- 化学气相淀积的两种极限控制（2）

- 离子注入后需要杀（1）

- 快速热退火作用（3）

- 降低表面接触电阻方法（3）

- LPCVD比APCVD的改进（？）

- 两种隔离技术（2）

- 还有忘记了。。。。。

简答题6*5：

- APCVD石英舟倾斜原因

- 深紫外胶的原理

- N型重掺杂对氧化速率的影响

- OED原理解释

- RF溅射电势分布图

- 扩散的电场效应

计算题4*10：

- 1um宽的深槽（深度远大于宽度）氧化。底面<100>晶向，侧面<110>晶向，前右侧为重掺杂Si（题目说明其B/A比轻掺高4倍）。问1100度氧化，多久能把深槽填满（考虑氧化体积膨胀）

- 离子注入+退火（温度已知）（书上离子注入退火后杂质分布公式直接套），求结深xj（已知Rp 、△Rp、D0、Ea）

- 作业题，求蒸发灵敏度S（求导计算仔细）

- 刻蚀知各向异性度，求刻蚀宽度（已知刻蚀深度和开口宽度）

集成电路工艺期末试题汇总

- 填空题20*1

- ppb：

答：净化量级  ppb part per billion 10亿分之……

- 说出四种氧化的缺陷电荷

答：固定氧化物电荷Qf，界面陷阱电荷Qit，可动离子电荷Qm，氧化物陷阱电荷Qot

- 说出两种改善CVD产率的方法

答：LPCVD和PECVD

- 要改善光刻分辨率对掩膜板的改进技术有

答：相移掩膜技术PSM、光学临近修正OPC

- 减少金半接触接触电阻的三种方法

答：在金属/半导体界面增加掺杂浓度、用具有低肖特基势垒的技术、增加接触的有效面积（自对准硅化物工艺）

- 三道防线

答：环境净化、硅片清洗、吸杂

- 淀积难熔金属可以用

答：溅射、蒸发

- BEOL，SOI，TED，CMP中文

答：BEOL后端工艺，SOI绝缘衬底上的硅，TED瞬态增强扩散，CMP化学机械抛光

- 离子注入的沟道效应的机理和防治措施

答：机理：当离子沿晶轴方向注入时，大部分离子将沿沟道运动，几乎不会受到原子核的散射，方向基本不变，可以走得很远（很深）。措施：倾斜角度注入，表面非晶化（预非晶化、大剂量注入、非晶SiO2膜）

- 摩尔定律告诉我们：半导体行业每隔一个技术节点，器件尺寸减小k倍，请问衬底掺杂浓度变化、电压变化、器件速度变化、k为多少（1）

答：尺寸1/k，浓度k，电压1/k，速度k，密度k^2，k约为1.4

- 自然氧化层应该用什么清洗（1）

答：HF+H2O（1:50）

- 吸杂三个步骤（3）

答：激活、扩散、俘获

- 光刻中驻波现象的缓解（1）

答：DUV胶->抗反射涂层（ARC），g线和i线胶->添加剂（吸光+降低反射）+曝光后显影前烘烤

- 图形转移的两种方法（2）

答：刻蚀Etch-back，剥离Lift-off

- 硅的热氧化模型又称为（1）超薄干氧化与模型相比更什么（1）

答：Deal-Grove模型，线性—抛物线模型；RTO快速热氧化：单晶片过程，快速升温过程

- 为什么111面氧化速率快（1）

答：键密度更高

- 杂质固溶度的概念（1）

答：在平衡条件下，杂质能溶解在硅中而不发生反应形成分凝相的最大浓度

- 离子注入的阻止本领哪两种（2)

答：核阻止本领，电子阻止本领

- 如何减少离子注入的沟道效应三个措施（3）

答：倾斜角度注入，表面预非晶化、大剂量注入、非晶SiO2膜

- LPCVD比APCVD的优点（1）

答：台阶、低温、淀积速率、生产效率

- 熔点高的金属应该用什么淀积方法（1）

答：溅射

- 100晶面光刻了一个1um大小的窗口，KOH可以腐蚀最大深度为（1)

答：111与100晶向夹角54.74度arccos(1/3^1/2)，0707um

- 离子增强刻蚀的原理（1）

答：物理过程（如晶格损伤、挥发性产物等）有助于表面化学过程进行，相互增加作用

- 解释al的电迁移（1）

答：当大密度电流流过金属薄膜时，具有大动量的导电电子将与金属原子发生动量交换，使金属原子沿电子流方向迁移

补充：

- 注入损伤

答：产生大量空位-间隙对，直至非晶化

- 损伤退火三目的/作用

答：恢复晶格，激活杂质（间隙—替位位置），电性能还原（迁移率，少子寿命up）

退火避免：大幅度杂质再分布！

- 浅结实现要求及方法

答：要求xj小，Rs小。低能量大流束离子注入+短时高温退火（RTA）

- CVD的三个挥发性标准

答：淀积温度下，反应剂有足够高的蒸汽压；除淀积物质外，产物必须挥发性；淀积物本身必须具有低蒸汽压

- CVD四个步骤

答：（1）主气流中反应剂扩散到硅片表面；（2）反应剂被吸附在硅片表面；（3）反应成核生长；（4）副产物挥发

- 蒸发三步骤

答：（1）蒸发过程（凝聚相—气相）；（2）真空输运；（3）吸附成核生长

- 刻蚀三步骤

答：（1）反应物质量输运；（2）反应与刻蚀膜表面反应；（3）产物向外扩散

- 问答题6*5

- 掺杂情况的热氧化扩散下，假设杂质分凝系数m=1，画出杂质在Si/SiO2中的分布示意图；

答：

- 在离子反应刻蚀中，请解释为什么适当加氧气可以增加刻蚀速率？加氢气会降低刻蚀速率？（上课没认真听，瞎写的。。。）

答：在CF4中加入氧气，氧原子会和CF4反应而释放出氟原子，进而增加氟原子的量并刻蚀速率。同时消耗掉部分的C，使等离子体中F/C比上升。

在CF4等离子体中加入氢气。解离的氢原子与氟原子反应形成HF气体。使F/C比下降。

- 请写出热氧化造成的氧化缺陷，并且画出这些缺陷的大致存在区域，说出来源和消除办法。（PPT上都有，总共4种）

答：

- 固定氧化物电荷Qf，

来源：不完全氧化的带有净正电荷的Si引起

消除：衬底晶向、氧化条件和退火温度适当选择，降低氧化时氧的分压，含氯氧化工艺

- 界面陷阱电荷Qit

来源：衬底硅指向氧化层Si表面的悬挂键，可以束缚载流子的界面电离杂质

消除：低温金属化后退火（PMA）(用H钝化)

- 可动离子电荷Qm

来源：金属化及别的污染（碱金属离子玷污）

消除：清洗石英管O2-HCL，掺氯氧化，用PSG，Si3N4钝化层。

- 氧化物陷阱电荷Qot

来源：氧化层中的一些断裂的Si-O、Si-Si、Si-H、Si-OH（电离辐照，离子注入、溅射等）

消除：抗辐射氧化（1000度干氧），H2或惰性气体中300度消除，对辐射不敏感的钝化层

- 为什么现代VLSI中普遍使用Si材料？

答：Si/SiO2界面特性完美，储量丰富用之不竭，单晶的简单工艺，平面工艺的发展，SiO2稳定、绝缘特性好、容易热生长，禁带宽度大，工作温度范围宽，电学和机械性能优异，历史的选择

- 解释DUV光刻胶的作用机理？（酸分子什么的）

答：入射管子与PAG分子反应，产生酸分子，在后续的烘烤过程中，酸分子起催化作用，使曝光区域光刻胶改性。

- 解释发射区推进效应？（只能说考得太细了。。。）

答：A+I<->AI，由于发射区内大量A(P)I存在使得反应向左进行，通过掺杂原子A(P)向下扩散并找到晶格位置的同时，释放大量的间隙原子I，产生“间隙原子泵”效应，加快了硼扩散。

- RCA清洗的流程和每一部的作用

答：第一步采用碱性的SC-1溶液，将硅片放到温度70-80度的溶液中加热十分钟（可以氧化有机膜，与金属形成络合物，通过腐蚀再氧化过程除去硅表面颗粒。

第二步采用酸性的SC-2溶液，将硅片放到温度70-80度的溶液中加热十分钟（可以将碱金属离子及在SC-1溶液中形成的不溶的氢氧化物反应成可溶的络合物，进一步去除重金属污染）

- PSM的原理

答：附加材料造成光学路径差异，达到反相。由于光强是电场强度e的平方，因而大大提高了图像的分辨率（通过改变k1）

- 离子沟道效应原理和解决办法

- 铝的电迁移原理

答：当大密度电流流过金属薄膜时，具有大动量的导电电子将与金属原子发生动量交换，使金属原子沿电子流方向迁移。解决办法：Al中加入0.5-4%的Cu可以降低Al的扩散系数（堵路）

- 简述LOCOS和存在的问题，并说说解决方法

答：LOCOS即局部氧化隔离技术，通过增大场氧化层的厚度，并进行长氧下的重掺杂（沟道阻断注入），存在的问题是（1）SiO2横向生长导致的鸟嘴效应；（2）表面不平整。鸟嘴效应的缓解可以采用PBL技术，在Si3N4前先淀积一层poly，让其消耗横向扩散的O。

- G-D模型

- 给了hg，ks控制的扩散速率随温度的函数图，提了几个问题，最后一问问你如何提取Ea

答：ks=k0*exp(-Ea/kT)

- 问直流溅射原理，从等离子产生开始讲述，并画出电压分布图，以及对应区域。

答：靶在负极而硅片在正极，电压加在两个电极上，从而腔体内的惰性气体如Ar形成等离子体（有正电离子和自由电子，相当于导电媒介）。正极板接地，负极板上加直流负偏压（几百or几千伏）等离子体中的正离子因而加速走向负极板的靶，撞击靶，溅射出靶原子。这些原子以蒸汽形式自由走过等离子体撞击到硅片表面，凝聚形成薄膜。由撞击产生的二次电子加速，离开阴极，使氩原子发生离化进而补充等离子体。分布图从左（负极）到右分别是：阴极辉光，阴极暗区，等离子体，阳极鞘区。电压降主要分布在阴极暗区，因为其几乎真空，电阻率较大，而等离子体因其导电性好，电阻率低，因而几乎没有压降。（阴极辉光区的光是入射离子与阴极材料相互作用的结果。

注：RF溅射原理

绝缘靶的正电荷积累会被周期性的电子中和，RF频率选择足够高，维持等离子体放电。电子有足够高的迁移率跟上RF的变化，离子则不行，因而比离子多的电子在每个极板上被收集，因而极板电势低于等离子体。由V1/V2=(A1/A2)^m，较小的电极需要较大的RF电流密度以维持和较大电极一样的总电流，因而较小电极的电场较高。因此将靶电极极板做小，而硅片电极与腔体通过接地相连，增大有效面积。这样靶电极的电势就远低于硅片电极，离子就倾向于撞击靶电极极板，进而完成溅射过程。

- 光刻中的三部烘培分别是什么作用，具体的工艺流程是什么？

答：前烘（去除光刻胶中的溶剂，改善胶与衬底的粘附性，增加抗蚀性，防止显影浮胶、钻蚀）曝光后烘PEB(通过低温短时间的热处理使曝光后的光刻胶进一步发生化学反应，使胶膜在显影液中的溶解度进一步改善)、坚膜（去除残余溶剂、显影时胶膜所吸收的显影液和残留水分，改善胶与衬底的粘附性，增加抗蚀性）

（1）硅片能粘处理（2）涂胶（3）前烘（4）硅片对准、曝光（5）曝光后烘烤（6）显影（7）坚膜（8）显影检查（返工）

- 三种平整化的方法及其温度条件（必要性+完整叙述）

答：不平整问题：台阶覆盖隐患（侧墙过薄，大电流易烧断）方法：（1）CMP化学机械抛光（2）PSG/PBSG回流，使台阶平滑850-1000度（3）回刻技术

- 关于热氧化原理的，辨别两个Cs-x图形属于那种热氧化极限控制、理由氧化层厚度增加到一定程度就会停止，为什么？因为氧化速率随着氧化层厚度增加而降低，卷子上给的公式能看出来。

答：反应速率控制（ksx/D<<1）or扩散控制（ksx/D>>1）

- 计算问答的，计算很小儿科，问答是关于替位式和间隙式杂质扩散的比较。

答：间隙式扩散：间隙原子越过势垒高度Ei；替位式扩散：每一格点出现空位几率Nv/N，替位式原子必须越过势垒高度Es。

- 计算题5*10

- 给出几个参数，计算水汽氧化时间。比较简单，但一定要仔细哦。

- 预淀积，几个公式记住就没问题

- 氧离子注入生长SOI，在硅中注入氧离子分布在150nm硅底下，得到了220nm的二氧化硅，注入分布以二氧化硅的中线为中心对称分布。第一问求注入剂量，第二问求Rp

- 电荷对阈值电压的影响，很简单，不要想太复杂，而且关键理解公式

- 水水的计算hG和Ks，说到底选哪种方案（侧卧or平坦支架），PPT上都有

- 光刻：根据NA、波长、和最小分辨尺寸算出CMTF和截止频率

- 热氧化生长：给出一个晶面的参数求另一个晶面上的湿氧氧化，还有求电阻

- 预淀积：给出淀积剂量及其误差范围和其他参数，求结深，并计算结深的误差范围

- 一道蒸发源对比度（好像是这个）的作业题，就是简单的求导运算

- 一道简单的算电阻和电容的题，然后根据RC算出时间常数

- 热氧化，一边是n+Si上生长SiO2，一边是原来的SiO2继续生长。问生长时间和厚度。第3小问是要画出生长后的具体尺寸。需要考虑体积膨胀效应。

- 请正确理解什么是刻蚀中的各向异性。

- 硅的热氧化：1050度在硅上先干氧生长2小时，然后水汽氧化1小时，然后再干氧两小时，求氧化膜厚度（设初始快速热氧化厚度25nm）

- 一个栅氧电容，知道面积，增大一个元电荷电量，算出阈值电压变化量

- 给出一定温度的淀积速率，问什么温度下，淀积速率会翻倍

- 一个很傻的套公式题

- 一个算电阻的题目，比较容易

- 给出了电荷量，栅氧化层面积和厚度，求Vth受到的影响，只要知道Vth的公式就ok的

- 给出了质量疏运系数，反应速率常熟，让你去比较究竟该选用哪种CVD的方式，是倾斜的APCVD还是竖直插片的LPCVD

- 离子注入时，求结深和注入剂量之间的关系，问究竟是大剂量时结深不确定性高还是小剂量时高

- 给出了T、C1、C2、E1、E2，求将氧化层厚度从300nm生长到500nm所需要的时间，分干法氧化和水汽氧化两种

- 例子注入生长SiO2埋层，已知最终的Si的厚度为100nm，SiO2的厚度为220nm，求注入的氧的剂量(注意单位！)，还有Rp的大小。假设，体积膨胀只沿离子注入方向，最终的离子浓度是呈高斯分布，两边完全对称，Rp的位置退火前后不发生变化

- 公式推导，横向电流时测量接触电阻，给出了v(x)和i(x)的关系式，求证LT的含义和物理意义，并画图表示，差不多就是jz了

填空题没有一点新意，见以前考题回顾。四种缺陷电荷、三道防线、DUV深紫外光刻胶原理、沟道效应、铝的电迁移……都是会考的，还有一个KOH刻蚀Si要记住角度的很傻的题目每年都考。

计算题也是很简单的，和平时作业题差不多。最后一道大题是互连的作业原题：求2.5*2.5mm2的芯片上能制造的电阻最大值是多少？设薄层电阻为1K?/?，电阻条线宽为2um，电阻条与电阻条的中心间距为4um。还有一道计算是智商题，但要记住刻蚀方向性公式是1-b/d。然后就是常见的氧化扩散计算题、光刻计算题，光刻那题稍微玩了点花样，好像要用CMTF公式、带上（1+S）的分辨率公式！？细节是关键。

结合上述两条，简答题很关键，一题5分。可能有一两题要动一下脑子，利用知识点去解答问题。直接问的有阐述自对准技术、画出并解释反应离子刻蚀、OED和ORD原理，其他记不清了，欢迎补充。没想到的是把PPT上掺杂对氧化速率的影响的那张n+区SiO2比较厚的图放上去要求解释原理，还有一道是一张实验测试图，好像要利用损伤退火的原理（或者是快速热退火？）去解释。

填空：

1. 氧化中1um的Si生成多少um的SiO2

2. 两个扩散方程的解 默写

3. 默写离子注入后退火的3个目的

4. KOH各向异性腐蚀，计算最大深度

5. 减小互联延迟的两种方法

6. 刻蚀的两大参数

7. 杂质的微观扩散机制

8. 默写两种隔离技术

9. 正负光刻胶的选择

10. 图形转移的两种方法

11. 溅射介质靶材用什么方法

简答：

1. Si的热氧化，分凝系数=1时的杂质分布曲线

2. PSM的原理

3. 发射区推进效应

4. n沟道MOSFET，SD与衬底短接，画C-V曲线（这道题几乎没人对 --仇老师 at 考场）

5. 多晶硅栅极技术

计算：

1. 预淀积扩散计算，给出温度，剂量，固溶度，DO,EA，分析方案是否可行（给出时间限制）

2. 计算多晶硅薄膜电阻、氧化后的厚度、新电阻

3. 多晶硅厚度计算 与离子注入的掩蔽层计算类似 给出E、RP和△RP与E的关系

4. CVD计算 与作业题类似

5. 电阻率 给出公式代入数值计算